## Slide 1
GO Steel a.s. 92. seminář SOP
Chemické složení emulze pro válcování za studena
13.5.2025

## Slide 2: Válcovací emulze
Systém oil-in-water (O/W)
Účinnější chlazení než čistý olej  vyšší úběr/rychlost
>10 nm „makro-emulze“ – termodynamicky nestabilní
Voda
Olej
US 8703664 – do 10%, 3-11 μm
Umar a kol. 2018
IUPAC

## Slide 3: Tvorba lubricant layer
Wilson a kol 1994

## Slide 4: Voda
Z místní podnikové úpravny užitkové vody
  Filtrace, flokulanty
  Korekce pH
  Korekce tvrdosti
  Desinfekce
Emulze:
  Dodatečné regulátory pH rozpustné ve vodě
  Antioxidanty rozpustné ve vodě
  Biocidy rozpustné ve vodě

## Slide 5: Olej (základový)
Minerální (ropné)
Syntetické estery (mastná kyselina + C1-C22 alkohol)
Přírodní – zvířecí a rostlinné tuky (estery + volné MK)
C
O
O
C
O
OH
US 8703664
COO
COO
COO

## Slide 6: Emulzifikátor
Nutný od 0,1% oleje ve vodě
Stabilizace kapének (snížení mezifázového napětí)
Stabilní
Nestabilní
Metastabilní
Nízká adsorpce oleje na kov
Intenzivní separace fází
Koagulace kapének v deformační zóně
Pan a kol. 2017
Mazur, Timoshenko 2017

## Slide 7: Emulzifikátor
US 8703664
Tan a kol. 2004
N+
Hydro-lipofilní rovnováha
Molekulová hmotnost
S
O
O
O-
Hydrofilní část
Hydrofobní část
PEG
PPG
neutrální kopolymer
Pan a kol. 2017
-
+

## Slide 8: Oiliness agent
Usnadnění adsorpce oleje na kov
Snižuje tření
Mastné kyseliny
Výhoda přírodních olejů s volnými MK
 stabilizátory pH hydrofilní/hydrofobní/amfifilní
C
O
O
+
+
+
+
C
O
O
-
-
US 8703664

## Slide 9: Elastomer
Na bázi pryže – (přírodní, fluorovaná, silikonová...)
Vysoká molekulová hmotnost a/nebo zesíťovaná struktura
Po depozici na pás snižuje fluiditu oleje (nesteče z pásu)
US 8703664
Syntetický kaučuk (příklad)

## Slide 10: Extreme-pressure agent
Formace „sacrificial“ (obětního) tribofilmu – mírní opotřebení
Založené na P, S (mastné thiofosfáty), kombinace
Aktivace tvorby smykovým napětím v deformační zóně
O
O
P
S
S-
https://lubrication.expert/what-is-a-tribofilm/
Zhang a Spikes 2016

## Slide 11: Antikorozní přísady
  Adsorpce na kovový povrch a ochrana před oxidačními činidly
  Alkan(benzen)sulfonáty, karboxylové kyseliny (oiliness agent)
Moran a Faber 2016

## Slide 12: Antioxidanty
Zhášení radikálů
Fenolické látky, aromatické aminy
Při vyčerpání – stárnutí emulze (oleje)
O2
↑T
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
H2O
Fe
ROO·
O·
ROOH
US 8703664
OH

## Slide 13: Stárnutí oleje
Chakraborty a kol. 2022, 2024
C
O
OH
H
OOH
O
O
O
  Změna nasycenosti, peroxidy, aldehydy, ketony  vysokomolekulární látky

## Slide 14: Stárnutí oleje
  Studie: 72 hod při 90 °C a 120 °C
  + Velikost olejových kapének
  + Degradace extreme-pressure agens
  Stabilizátory pH – do určité míry…
Chakraborty a kol. 2022, 2024

## Slide 15: Stárnutí oleje
 zhoršení tribologických vlastností emulze, vzhledu pásu
Chakraborty a kol. 2022, 2024

## Slide 16: Biocid
Voda + olej + vzdušnění – mikrobiální růst
Biocidy  tvorba formaldehydu v buňkách †
Studie (Trafny a kol. 2015): kovoobráběcí emulze v továrnách:
  6 s biocidem vs. 7 bez biocidu  bez rozdílu…
 problém vytvoření biofilmu  nutnost mechanického čištění a dezinfekce
Passman a Küenzi 2020
Volné (zničitelné)
Biofilm (odolný)

## Slide 17
Emulzifikátor
Inhibitor koroze
Oiliness agent
Elastomer
Antioxidant
Biocid
Stabilizátor pH
Extreme-pressure agent
(Není v měřítku!)
Voda
Olej
Závěr

## Slide 18: Zdroje
US 8,703,664 B2 (2014): Metal Rolling Oil Composition
Everett (1971): Manual of Symbols and Terminology for Physicochemical Quantities and Units
Mazur, Timoshenko (2017): Lubricant Action of Emulsions in Rolling: Theory and Practice
Wilson et al. (1994): A Mixed Flow Model for Lubrication with Emulsions
Pan et al. (2017) Effects of Emulsifier and Continuous Phase on Biodegradable Poly(Propylene Carbonate) Emulsion
Zhang, Spikes (2016): On the Mechanism of ZDDP Antiwear Film Formation
Moran, Faber (2016): Fundamentals of Rust Preventives used for temporary corrosion protection
Chakraborty et al. (2022): Kinetics study of cold rolling lubricant degradation through advanced instrumental techniques
Chakraborty et al. (2024): Effect of Ageing of Rolling Oil on the Performance of Cold-Rolled Steel
Trafny et al. (2015): Microbial contamination and biofilms on machines of metal industry using metalworking fluids with or without biocides
Passman, Küenzi (2020): Microbiology in Water-Miscible Metalworking Fluids

## Slide 19
Děkuji za pozornost!